表1普朗矿床铜精矿和钼精矿的伴生元素含量

Table 1  Associated Element Contents in Copper and Molybdenum Concentrates from the Pulang Deposit

| 样品号 | Cu (wt.%) | Fe (wt.%) | Mo (ppm) | Se (ppm) | Te (ppm) | Ag (ppm) | As (ppm) | Pb (ppm) | Co (ppm) | Ni (ppm) | 主要金属矿物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu1 | 19.80 | 31.9 | 8400 | 170 | 3.8 | 42.2 | 550 | 750 | 200 | 99 | Ccp, Py |
| Cu3 | 21.1 | 32.1 | 8200 | 180 | 5.3 | 44.9 | 620 | 490 | 178.5 | 91 | Ccp, Py |
| Cu5 | 19.90 | 33.0 | 8190 | 170 | 5.1 | 42.7 | 660 | 510 | 230 | 103.5 | Ccp, Py |
| Cu7 | 19.25 | 31.4 | 6590 | 170 | 4.4 | 43.5 | 660 | 600 | 200 | 115 | Ccp, Py |
| Cu9 | 20.1 | 33.4 | 7390 | 180 | 4.5 | 43.4 | 650 | 590 | 216 | 107 | Ccp, Py |
| Cu11 | 21.4 | 33.4 | 8170 | 200 | 4.6 | 48.5 | 630 | 690 | 199 | 99 | Ccp, Py |
| Cu13 | 21.4 | 32.2 | 6730 | 180 | 5.0 | 44.7 | 560 | 580 | 182.5 | 89 | Ccp, Py |
| Cu15 | 22.1 | 31.9 | 7810 | 190 | 4.4 | 45.3 | 464 | 580 | 168 | 87 | Ccp, Py |
| Cu17 | 20.5 | 31.9 | 7060 | 170 | 4.8 | 44.5 | 560 | 530 | 196 | 98 | Ccp, Py |
| Cu19 | 22.4 | 31.6 | 6430 | 180 | 4.7 | 44.6 | 750 | 550 | 165.5 | 80 | Ccp, Py |
| Cu21 | 21.1 | 32.1 | 6780 | 180 | 5.5 | 45.1 | 760 | 630 | 170.5 | 83 | Ccp, Py |
| Cu23 | 23.1 | 32.4 | 1790 | 190 | 3.6 | 46.8 | 580 | 620 | 153 | 81 | Ccp, Py |
| Cu25 | 22.8 | 32.6 | 1930 | 190 | 4.9 | 46.8 | 530 | 620 | 160.5 | 82 | Ccp, Py |
| Cu27 | 22.4 | 32.9 | 1610 | 200 | 4.7 | 46.8 | 620 | 590 | 181 | 86 | Ccp, Py |
| Cu29 | 21.2 | 31.0 | 6920 | 190 | 4.6 | 44.2 | 780 | 520 | 152 | 74 | Ccp, Py |
| Mo1 | 2.14 | 4.4 | >10000 | 250 | 16.4 | 45.4 | 67 | 350 | 34 | 22 | Mol, Ccp |