[bookmark: _Toc17627]表1  云母电子探针成分分析结果（wt.%）
Table 1  Analytic results of electron probe composition analysis of mica (wt.%)
	岩石
类型
	Na2O
	K2O
	TiO2
	F
	SiO2
	MnO
	Al2O3
	Cl
	FeOtot
	MgO
	Rb2O
	Cs2O
	Li2Oa
	H2Ob
	O=F+Cl
	合计(wt.%)
	Mg-Li
	FeT+Mn+Ti-AlVI

	云英
斑岩
	0.12
	10.06
	0.06
	6.20
	40.88
	1.28
	22.05
	0.01
	16.74
	0.14
	0.81
	0.16
	2.16
	1.07
	2.61
	99.10
	-1.26
	0.27

	
	0.08
	10.40
	0.22
	7.16
	44.50
	1.31
	21.02
	bdl
	13.66
	0.15
	0.83
	0.10
	3.20
	0.77
	3.01
	100.38
	-1.82
	-0.15

	
	0.09
	10.04
	0.43
	6.45
	42.59
	1.34
	20.84
	bdl
	15.41
	0.14
	0.82
	0.11
	2.65
	1.00
	2.72
	99.19
	-1.54
	0.20

	
	0.07
	10.23
	0.90
	6.30
	41.90
	1.25
	20.87
	0.01
	15.21
	0.15
	0.97
	0.21
	2.45
	1.04
	2.65
	98.91
	-1.43
	0.26

	
	0.09
	10.20
	0.50
	6.43
	41.98
	1.45
	21.28
	0.01
	14.79
	0.12
	0.90
	0.12
	2.47
	0.98
	2.71
	98.60
	-1.45
	0.11

	
	0.10
	10.44
	0.21
	7.52
	43.95
	1.11
	20.79
	0.01
	13.83
	0.16
	0.95
	0.16
	3.04
	0.55
	3.17
	99.65
	-1.75
	-0.13

	
	0.10
	10.50
	0.37
	7.38
	43.27
	1.26
	21.01
	bdl
	14.23
	0.16
	0.85
	0.07
	2.85
	0.60
	3.11
	99.55
	-1.64
	-0.02

	
	0.10
	10.31
	0.46
	6.78
	43.46
	1.16
	21.07
	bdl
	14.23
	0.17
	0.99
	0.12
	2.90
	0.90
	2.85
	99.79
	-1.67
	-0.03

	
	0.10
	10.44
	0.23
	8.01
	43.35
	1.19
	20.99
	bdl
	14.15
	0.15
	0.76
	0.12
	2.87
	0.29
	3.37
	99.27
	-1.66
	-0.08

	
	0.08
	10.32
	0.44
	6.83
	42.99
	1.21
	21.19
	0.01
	14.70
	0.21
	0.98
	0.14
	2.77
	0.86
	2.88
	99.83
	-1.58
	0.05

	
	0.10
	10.54
	0.08
	7.89
	44.37
	1.21
	20.22
	0.01
	12.93
	0.13
	1.01
	0.05
	3.16
	0.35
	3.32
	98.72
	-1.84
	-0.25

	
	0.07
	10.46
	0.16
	7.44
	43.41
	1.22
	21.02
	bdl
	14.35
	0.17
	0.86
	0.21
	2.89
	0.57
	3.13
	99.71
	-1.66
	-0.05

	
	0.09
	10.66
	0.02
	7.51
	45.29
	1.10
	20.27
	bdl
	12.92
	0.08
	0.91
	0.05
	3.43
	0.59
	3.16
	99.76
	-1.97
	-0.29

	
	0.08
	10.51
	bdl
	7.73
	43.89
	1.27
	20.66
	0.01
	13.94
	0.08
	0.90
	0.10
	3.03
	0.43
	3.26
	99.36
	-1.76
	-0.12

	
	0.08
	10.37
	0.24
	7.28
	42.72
	1.50
	20.87
	0.01
	15.31
	0.11
	0.85
	0.03
	2.69
	0.62
	3.07
	99.59
	-1.57
	0.18

	
	0.09
	10.22
	0.27
	7.16
	42.94
	1.31
	21.47
	bdl
	14.86
	0.13
	0.86
	0.16
	2.75
	0.71
	3.01
	99.92
	-1.59
	0.03

	
	0.07
	10.27
	0.21
	6.48
	41.48
	1.33
	21.60
	bdl
	16.09
	0.14
	0.87
	0.17
	2.33
	0.96
	2.73
	99.26
	-1.36
	0.23

	
	0.11
	10.17
	0.26
	6.49
	41.20
	1.37
	21.25
	bdl
	16.80
	0.14
	0.84
	0.11
	2.25
	0.93
	2.73
	99.19
	-1.32
	0.40

	
	0.12
	10.14
	0.18
	7.63
	41.48
	1.37
	21.56
	0.01
	16.26
	0.16
	0.95
	0.16
	2.33
	0.41
	3.21
	99.52
	-1.36
	0.27

	
	0.11
	1bdl
	0.26
	6.91
	41.71
	1.31
	20.41
	0.01
	16.55
	0.15
	0.96
	0.12
	2.40
	0.72
	2.91
	98.70
	-1.41
	0.41

	
	0.12
	10.20
	0.15
	6.08
	41.62
	1.20
	21.48
	bdl
	16.41
	0.10
	0.86
	0.17
	2.37
	1.15
	2.56
	99.36
	-1.39
	0.26

	
	0.06
	10.27
	0.13
	7.13
	42.37
	1.30
	20.90
	0.01
	15.72
	0.11
	0.89
	0.15
	2.59
	0.66
	3.00
	99.28
	-1.52
	0.19

	
	0.14
	10.18
	0.23
	6.63
	41.76
	1.39
	21.36
	bdl
	16.13
	0.18
	0.85
	0.12
	2.41
	0.90
	2.79
	99.47
	-1.40
	0.27

	
	0.06
	10.21
	0.12
	6.70
	43.37
	1.36
	21.24
	0.01
	15.02
	0.19
	0.94
	0.18
	2.88
	0.94
	2.82
	100.37
	-1.64
	0.05

	
	0.21
	10.10
	0.56
	6.44
	41.55
	1.31
	21.00
	0.02
	16.15
	0.27
	0.67
	0.10
	2.35
	0.97
	2.72
	98.97
	-1.35
	0.36

	
	0.07
	10.48
	0.27
	7.57
	43.82
	1.27
	20.95
	bdl
	14.23
	0.18
	0.95
	0.17
	3.01
	0.54
	3.19
	100.33
	-1.72
	-0.04

	
	0.12
	10.19
	0.29
	6.54
	41.64
	1.42
	21.50
	0.01
	16.26
	0.17
	0.92
	0.14
	2.38
	0.94
	2.76
	99.77
	-1.38
	0.30

	
	0.13
	10.08
	0.32
	7.03
	42.91
	1.39
	20.28
	bdl
	15.70
	0.17
	1.00
	0.11
	2.74
	0.73
	2.96
	99.63
	-1.59
	0.29

	
	0.13
	10.21
	0.04
	6.94
	42.41
	1.35
	21.62
	0.01
	15.02
	0.16
	0.84
	0.09
	2.60
	0.77
	2.92
	99.27
	-1.51
	0.01

	
	0.06
	10.73
	0.13
	9.20
	47.13
	1.53
	20.30
	bdl
	11.43
	0.17
	0.96
	0.05
	3.96
	bdl
	3.87
	101.76
	-2.20
	-0.44

	
	0.09
	10.52
	0.16
	7.86
	44.23
	1.24
	21.18
	bdl
	13.39
	0.21
	0.87
	0.14
	3.12
	0.42
	3.31
	100.13
	-1.77
	-0.22

	
	0.09
	10.35
	0.10
	7.40
	43.39
	1.57
	21.88
	0.01
	14.00
	0.15
	0.63
	0.09
	2.88
	0.62
	3.12
	100.04
	-1.65
	-0.14




续表1
	岩石
类型
	Na2O
	K2O
	TiO2
	F
	SiO2
	MnO
	Al2O3
	Cl
	FeOtot
	MgO
	Rb2O
	Cs2O
	Li2Oa
	H2Ob
	O=F+Cl
	合计(wt.%)
	Mg-Li
	FeT+Mn+Ti-AlVI

	云英
斑岩
	0.09
	10.31
	0.17
	6.77
	43.20
	1.99
	20.87
	0.01
	13.91
	0.05
	0.87
	0.06
	2.83
	0.86
	2.85
	99.13
	-1.66
	0.01

	
	0.09
	10.49
	0.13
	8.31
	44.09
	1.66
	20.23
	bdl
	13.57
	0.05
	0.81
	0.05
	3.08
	0.15
	3.50
	99.21
	-1.81
	-0.07

	
	0.12
	10.44
	0.04
	7.72
	44.29
	1.41
	20.52
	bdl
	13.59
	0.05
	0.93
	0.13
	3.14
	0.45
	3.25
	99.59
	-1.83
	-0.14

	
	0.10
	10.43
	0.02
	8.32
	45.44
	1.77
	20.52
	0.01
	12.61
	0.07
	0.99
	0.13
	3.47
	0.23
	3.51
	100.58
	-1.99
	-0.25

	
	0.06
	10.34
	0.27
	7.38
	44.32
	1.41
	20.62
	0.01
	13.14
	0.05
	0.98
	0.13
	3.15
	0.62
	3.11
	99.36
	-1.83
	-0.19

	
	0.12
	10.27
	0.04
	7.40
	44.02
	1.93
	20.68
	bdl
	13.88
	0.04
	0.82
	0.04
	3.06
	0.61
	3.12
	99.79
	-1.79
	-0.03

	
	0.15
	10.13
	0.06
	7.35
	41.63
	1.46
	21.24
	bdl
	15.41
	0.05
	0.73
	bdl
	2.37
	0.51
	3.09
	98.01
	-1.42
	0.13

	
	0.16
	10.43
	0.09
	6.84
	41.64
	1.38
	21.54
	0.01
	14.44
	0.04
	1.04
	bdl
	2.38
	0.75
	2.88
	97.87
	-1.42
	-0.05

	
	0.13
	10.35
	0.10
	6.49
	42.01
	1.37
	21.30
	bdl
	15.30
	0.05
	0.90
	bdl
	2.48
	0.95
	2.73
	98.70
	-1.47
	0.10

	
	0.14
	10.20
	0.06
	6.28
	41.91
	1.45
	20.96
	bdl
	15.19
	0.06
	0.91
	bdl
	2.45
	1.03
	2.64
	98.00
	-1.47
	0.11

	
	0.11
	10.17
	0.16
	8.38
	42.47
	1.39
	21.01
	bdl
	14.65
	0.03
	0.87
	bdl
	2.62
	0.06
	3.53
	98.38
	-1.56
	0.02

	
	0.08
	10.36
	0.12
	8.09
	44.32
	1.38
	20.73
	0.01
	13.79
	0.04
	0.84
	0.12
	3.15
	0.29
	3.41
	99.90
	-1.83
	-0.12

	
	0.18
	10.05
	0.15
	6.67
	41.61
	1.37
	21.62
	0.02
	15.40
	0.05
	0.80
	0.10
	2.37
	0.85
	2.81
	98.41
	-1.41
	0.10

	
	0.15
	10.20
	0.05
	7.36
	42.10
	1.52
	20.93
	0.02
	15.45
	0.03
	0.87
	0.09
	2.51
	0.53
	3.10
	98.68
	-1.50
	0.17

	
	0.04
	10.81
	bdl
	7.93
	45.47
	1.31
	19.92
	bdl
	13.50
	0.03
	0.74
	0.12
	3.48
	0.41
	3.34
	100.42
	-2.01
	-0.14

	
	0.07
	10.12
	0.24
	6.75
	42.13
	1.53
	20.86
	0.01
	15.37
	0.04
	0.80
	0.05
	2.52
	0.82
	2.84
	98.45
	-1.50
	0.19

	
	0.06
	9.56
	0.13
	6.38
	43.63
	0.95
	20.22
	bdl
	16.43
	0.02
	0.84
	0.18
	2.95
	1.07
	2.69
	99.74
	-1.73
	0.26

	
	0.07
	10.07
	0.15
	6.83
	42.69
	0.99
	20.41
	0.02
	16.76
	0.02
	0.91
	0.10
	2.68
	0.81
	2.88
	99.63
	-1.59
	0.34

	
	0.07
	9.99
	0.10
	6.79
	43.75
	0.93
	20.54
	bdl
	16.03
	0.04
	0.91
	0.07
	2.99
	0.90
	2.86
	100.26
	-1.74
	0.18

	
	0.05
	9.97
	0.08
	7.37
	43.71
	0.94
	20.60
	0.01
	15.83
	0.03
	0.98
	0.08
	2.97
	0.61
	3.11
	100.11
	-1.74
	0.14

	
	0.05
	8.78
	0.08
	6.54
	44.82
	0.86
	19.89
	bdl
	15.41
	0.02
	0.99
	0.13
	3.29
	1.02
	2.75
	99.13
	-1.92
	0.06

	
	0.09
	10.21
	0.17
	6.37
	43.39
	0.84
	20.79
	0.02
	15.29
	0.04
	1.16
	bdl
	2.88
	1.07
	2.69
	99.61
	-1.69
	0.05

	
	0.08
	10.32
	0.12
	7.17
	43.11
	0.99
	21.33
	0.01
	15.85
	0.02
	0.90
	bdl
	2.80
	0.71
	3.02
	100.39
	-1.64
	0.11

	
	0.09
	9.84
	0.09
	6.98
	42.48
	0.95
	20.91
	0.02
	17.36
	0.03
	0.75
	bdl
	2.62
	0.76
	2.94
	99.91
	-1.55
	0.38

	
	0.03
	6.36
	0.05
	6.95
	44.31
	1.02
	20.04
	0.01
	17.02
	0.02
	0.73
	bdl
	3.15
	0.79
	2.93
	97.54
	-1.85
	0.25

	
	0.05
	8.13
	0.08
	7.75
	44.56
	0.98
	20.04
	bdl
	17.25
	0.03
	0.63
	bdl
	3.22
	0.47
	3.26
	99.92
	-1.87
	0.34

	含长石斑晶云英斑岩
	0.05
	10.54
	0.03
	7.17
	45.30
	1.61
	20.99
	0.01
	12.49
	0.06
	0.93
	0.03
	3.43
	0.79
	3.02
	100.41
	-1.96
	-0.34

	
	0.05
	10.33
	0.08
	7.07
	45.32
	1.72
	21.09
	0.01
	12.27
	0.07
	0.90
	0.07
	3.44
	0.84
	2.98
	100.28
	-1.96
	-0.36

	
	0.04
	10.47
	bdl
	7.54
	44.80
	1.83
	21.55
	bdl
	12.15
	0.07
	0.91
	0.11
	3.29
	0.60
	3.17
	100.19
	-1.89
	-0.40

	
	0.06
	10.77
	0.19
	6.94
	45.80
	1.80
	20.61
	bdl
	11.62
	0.06
	0.95
	0.14
	3.58
	0.91
	2.92
	100.51
	-2.04
	-0.38

	
	0.12
	10.22
	0.77
	6.00
	40.95
	1.15
	21.73
	0.01
	16.18
	0.30
	0.83
	0.08
	2.18
	1.18
	2.53
	99.17
	-1.24
	0.33

	
	0.08
	10.08
	0.59
	6.32
	42.65
	1.02
	20.94
	0.01
	15.62
	0.33
	0.77
	0.14
	2.67
	1.08
	2.66
	99.64
	-1.50
	0.22




续表1
	岩石
类型
	Na2O
	K2O
	TiO2
	F
	SiO2
	MnO
	Al2O3
	Cl
	FeOtot
	MgO
	Rb2O
	Cs2O
	Li2Oa
	H2Ob
	O=F+Cl
	合计(wt.%)
	Mg-Li
	FeT+Mn+Ti-AlVI

	含长石斑晶云英斑岩
	0.13
	10.11
	1.00
	5.59
	40.70
	1.05
	21.39
	bdl
	16.89
	0.29
	0.86
	0.09
	2.10
	1.36
	2.35
	99.21
	-1.20
	0.51

	
	0.07
	9.87
	0.79
	5.71
	40.86
	1.05
	21.25
	0.02
	16.55
	0.30
	0.93
	0.18
	2.15
	1.29
	2.41
	98.61
	-1.23
	0.41

	
	0.15
	10.16
	0.73
	5.56
	40.19
	1.16
	21.34
	0.01
	16.65
	0.29
	0.86
	0.10
	1.96
	1.32
	2.34
	98.14
	-1.13
	0.45

	金鸡岭花岗岩体：
中粗粒黑云母二长花岗岩
	0.07
	9.53
	2.54
	0.62
	35.39
	0.42
	13.13
	0.49
	28.31
	3.18
	0.13
	0.07
	0.57
	3.23
	0.37
	97.31
	0.40
	3.91

	
	0.08
	9.16
	2.49
	0.59
	34.96
	0.36
	13.56
	0.46
	27.99
	3.28
	0.09
	0.06
	0.45
	3.23
	0.35
	96.41
	0.51
	3.81

	
	0.06
	9.55
	2.74
	0.53
	34.60
	0.36
	13.98
	0.48
	27.80
	3.11
	0.03
	0.06
	0.34
	3.25
	0.33
	96.56
	0.54
	3.79

	
	0.08
	9.50
	2.46
	1.06
	36.55
	0.37
	12.88
	0.37
	27.02
	3.99
	0.27
	0.15
	0.90
	3.12
	0.53
	98.19
	0.37
	3.65

	
	0.10
	9.33
	3.66
	0.50
	35.50
	0.44
	12.02
	0.31
	36.30
	2.14
	0.19
	0.01
	0.60
	3.47
	0.28
	104.29
	0.12
	5.30

	
	0.13
	8.84
	2.94
	0.12
	35.43
	0.45
	12.14
	0.36
	36.30
	2.21
	0.16
	0.08
	0.58
	3.61
	0.13
	103.22
	0.15
	5.26

	
	0.12
	8.46
	4.07
	0.25
	35.00
	0.43
	11.89
	0.34
	36.37
	2.40
	0.07
	0.15
	0.46
	3.56
	0.18
	103.39
	0.28
	5.40

	
	0.11
	9.36
	3.81
	0.31
	35.42
	0.37
	12.04
	0.36
	36.10
	2.36
	0.19
	bdl
	0.58
	3.56
	0.21
	104.36
	0.19
	5.27

	
	0.19
	9.71
	3.27
	1.43
	36.55
	0.43
	16.12
	0.18
	30.23
	1.71
	0.27
	bdl
	0.90
	3.17
	0.64
	103.52
	-0.17
	3.78

	
	0.15
	9.95
	3.18
	1.08
	36.53
	0.46
	16.22
	0.16
	30.57
	1.51
	0.20
	bdl
	0.90
	3.35
	0.49
	103.77
	-0.21
	3.80

	
	0.12
	9.79
	3.14
	0.25
	36.67
	0.46
	16.75
	0.18
	30.01
	1.55
	0.11
	0.07
	0.94
	3.75
	0.15
	103.64
	-0.22
	3.63

	
	0.11
	9.73
	2.99
	0.32
	35.36
	0.40
	12.44
	0.16
	30.36
	1.58
	0.14
	bdl
	0.56
	3.43
	0.17
	97.41
	0.02
	4.35

	
	0.11
	9.93
	3.23
	0.20
	36.67
	0.41
	16.79
	0.15
	24.96
	1.57
	0.05
	bdl
	0.94
	3.68
	0.12
	98.57
	-0.23
	2.84

	
	0.11
	9.88
	3.26
	0.49
	35.49
	0.43
	17.09
	0.14
	24.90
	1.51
	0.09
	0.01
	0.60
	3.47
	0.24
	97.23
	-0.03
	2.87

	
	0.27
	9.73
	0.62
	3.53
	38.09
	0.59
	20.02
	0.04
	26.27
	1.30
	0.67
	0.32
	1.35
	2.31
	1.50
	103.61
	-0.52
	2.18

	
	0.13
	10.05
	1.10
	3.14
	38.49
	0.58
	20.58
	0.07
	25.37
	0.95
	0.63
	0.15
	1.47
	2.52
	1.34
	103.89
	-0.67
	2.02

	
	0.22
	9.59
	1.08
	2.67
	37.66
	0.53
	19.25
	0.06
	27.54
	1.33
	0.55
	0.59
	1.23
	2.69
	1.14
	103.85
	-0.45
	2.55

	
	0.14
	9.96
	2.60
	2.20
	36.60
	0.56
	18.10
	0.13
	28.82
	1.27
	0.23
	0.01
	0.92
	2.85
	0.96
	103.43
	-0.28
	3.20

	
	0.27
	9.63
	0.98
	3.61
	38.00
	0.61
	19.42
	0.09
	21.95
	1.20
	0.63
	0.55
	1.32
	2.13
	1.54
	98.85
	-0.55
	1.60

	
	0.26
	9.54
	1.06
	3.64
	37.28
	0.62
	19.20
	0.09
	21.66
	1.23
	0.66
	0.55
	1.12
	2.05
	1.55
	97.41
	-0.42
	1.62


bdl：该元素含量低于仪器检测限. 测试方法、Li2O和H2O含量计算方法详见龚敏等, 2023. 
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